大同市产品质量监督抽查实施细则

管材

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

随机抽取1米×16根的管材产品，其中检验样品1米×8根，备用样品1米×8根。

2 检验依据
表1给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 10002.1-2006

	2
	颜色
	GB/T 10002.1-2006

	3
	不透光性
	GB/T 10002.1-2006

	4
	管材尺寸
	GB/T 8806-2008
GB/T 8805-1988
QB/T 2803-2006

	5
	密度
	GB/T 1033-1986

	6
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001

	7
	维卡软化温度
	GB/T 8802-2001

	8
	落锤冲击试验
	GB/T 14152-2001

	9
	液压试验（20℃，1h）
	GB/T 6111-2003

	10
	蒸发残渣
	GB/T 17219-1998

	11
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17219-1998


表2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 5836.1-2018

	2
	颜色
	GB/T 5836.1-2018

	3
	规格尺寸
	GB/T 8806-2008
QB/T 2803-2006

	4
	密度
	GB/T 1033.1-2008

	5
	维卡软化温度
	GB/T 8802-2001

	6
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001

	7
	拉伸屈服应力
	GB/T 8804.2-2003

	8
	落锤冲击试验
	GB/T 14152-2001


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准

GB/T 10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材      

GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



